UZUPEŁNIENIE DO PROJEKTU DLA POTRZEB PRZETARGU

OKREŚLENIE PARAMETRÓW RÓWNOWAŻNOŚCI DLA PRODUKTÓW WSKAZANYCH W PROJEKCIE

Izolacje termiczne i akustyczne

Budynek posiada zróżnicowane materiały izolacji pionowej, tzn przyjmuje się za główny materiał wełnę mineralną. Parametry równoważności dla  wełny Rockwool  Fastrock LL i PanelRock

Płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej przeznaczona do izolacji ścian zewnętrznych.

| Współczynnik przewodzenia ciepła | λ D = 0,041 W/mK |
| --- | --- |
| Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób |

- izolacja dachu – wełna  w grubości konstrukcji + na wylewce welna twarda  np. Rockbit + 2 x papa

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej pokryte jednostronnie bitumem.

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła: λ D = 0,037W/mK

Izolacje wodoszczelne

Papa wierzchniego krycia Bauder FLEX PV 4 E nat na papie podkładowej Bauder - Papa Flex PV 4E

Dane techniczne:
- powierzchnia górna: łupek
- powierzchnia dolna: folia
- wkładka nośna: włóknina poliestrowa 250g/m2
- grubość: ok.4,0 mm

Poszycie ścian

# Płyta LaPlura

Konstrukcyjna płyta gipsowo-wiórowa z włóknami. Przeznaczona do konstrukcji szkieletowych, zarówno drewnianych, jak i stalowych. 

Rdzeń płyty wzbogacony wiórami drewna zwiększającymi odporność na działanie sił skrętnych, występujących w budownictwie szkieletowym. Płyta zawiera środki zmniejszające wchłanianie wody oraz włókna szklane zwiększające odporność ogniową. 

Płyta może być stosowana zarówno w aplikacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Może stanowić okładzinę ścienną oraz sufitową w budownictwie szkieletowym.

# Płyta Nida Cicha

Specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa do stosowania w pomieszczeniach

o zwiększonych wymogach izolacyjności akustycznej. Wymagany atest producenta.

# Płyta Nida Hydro

- Specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa do stosowania w pomieszczeniach

- mokrych. . Wymagany atest producenta.

- Charakteryzuje się zmniejszonym wchłanianiem wody – nasiąkliwość mniejsza niż 10%.

- Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej

- wilgotności względnej powietrza do 85%, np.: łazienki, kuchnie itp.

# Płyta Nida Ogień Plus

- Specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa do stosowania w pomieszczeniach

- o zwiększonych wymogach odporności pożarowej.  Płyta 15 mm lub zgodnie z rysunkiem

Reakcja na ogień A2-s1,d0

Elewacja

Tynk  drobny mozaikowy Tytan EOS bez miki gramatura 0,5mm kolor szary Neptun MD 050 gr. 2mm na wełnie mineralnej.

- tynk drobnoziarnisty, mozaikowy, gramatura 0,5 mm kolor zbliżony do RAL 7016

Panele elewacyjne Cembrit Solid kolor 101.

panele włóknisto –cementowe lub płyty ceramiczne. Montaż na systemowych zawiesiach. Kolor RAL 7016; 7024.

| Typ płyt | NT | EN 12467:2012+A1:2016 Płyty płaskie włóknisto-cementowe Charakterystyka wyrobu i metody badań |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczone do kategorii użytkowania | A |
| Klasa wytrzymałościowa | 4 |
| Wytrzymałość mechaniczna Wytrzymałość na zginanie w warunkach otoczenia | Min. 18 MPa |
| Gęstość pozorna | ≥ 1,65 g/cm3 |
| Reakcja na ogień | A2-s1, d0 |
| Przesiąkliwość | Spełniają wymagania |

Obróbki blacha powlekana Pruszyński kolor RAL 7024 Grafit .

blacha stalowa powlekana o gr. 0,6 mm , w uzasadnionych wypadkach wskazana blacha o gr. 0,7 mm. RAL

Żaluzje zewnętrzne firmy Pruszyński system Punto.

Materiał: aluminium gr. 0,7 mm

Żaluzja stała pionowa z paneli aluminiowych mocowanych zatrzaskowo na szynach montażowych do budowy fasadowych elementów osłonowych lub dekoracyjnych. Panele nachylone są pod kątem 45 stopni . Kolor RAL 7024 LUB 7016

Posadzka drewniana –  deski klejone Hajnówka

Dwu lub trójwarstwowa deska klejona. Górna warstwa dębowa min 5 mm. Deski na pióro – wpust.

Deska olejowana lub lakierowana lakierem matowym. Wzór deski lub parkietu.

Drzwi Eclisse GG 90

Drzwi wsuwane w ścianę, drzwi szklane w ramie aluminiowej.

Kaseta do zabudowy płyta kg.

GRESY

Gres 60x60; antypoślizgowe Nowa Gala, Event EV12

gres V klasa ścieralności , antypoślizgowe, struktura betonu kolor jak Event EV12

grubość ok 0,94 cm, mrozoodporne

Gres 30x60; antypoślizgowe Nowa Gala, Event EV12

gres V klasa ścieralności , antypoślizgowe, struktura betonu

grubość ok 0,94 cm, mrozoodporne, kolor jak Event EV12

Gres 30x30; antypoślizgowe, mrozoodporne

Tubądzin, MONO SZARE (RAL K7/7042)

gres IV klasa ścieralności , antypoślizgowe, struktura betonu

grubość ok 0,8 cm, mrozoodporne, kolor jak Tubądzin, MONO SZARE (RAL K7/7042)

Płytki ścienne 20x20; do wysokości sufitu Tubądzin; PASTEL SŁONECZNY MAT(RAL D2/080 80 50)

Glazura 20x20 matowa lub półmatowa lub gres w pastelowych kolorach

Płytki ścienne 20x20; do wysokości sufitu Tubądzin; PASTEL SZARY MAT (RAL K7/7036)

Glazura 20x20 matowa lub półmatowa lub gres w pastelowych kolorach

Płytki ścienne 20x20; do wysokości sufitu; Tubądzin; PASTEL TURKUSOWY MAT (RAL D2/200 50 25)

Glazura 20x20 matowa lub półmatowa lub gres w pastelowych kolorach

Płytki ścienne 20x20; do wysokości sufitu; Tubądzin; PASTEL SELEDYNOWY MAT (RAL D2/110 80 50)

Glazura 20x20 matowa lub półmatowa lub gres w pastelowych kolorach

Laminat na ściane Laminat Trespa Meteon, NW03 Harmony Oak,

Laminat drewnopodobny lub fornir do zastosowań wewnętrznych, trudnozapalny, montowany na ścianie.

płyty Armstrong Optima Vector  2013m o wymiarach 600x600x22mm na podkonstrukcji

systemowej Optima Vector Prelude xl/tl 24mm

sufit podwieszony mineralny 60x60

Właściwości akustyczne Pochłanianie dźwięku (_ w = 1.00)

Zawartość materiałów z odzysku 82%

Odbicie światła _ 85%

Przewodność cieplna _ = 0,037 W/mK

Odporność na wilgoć 95% RH

Reakcja na ogień EEA A2-s1,d0

Własności Lico płyty odporne na zadrapania

płyty Armstrong Optima 2337m o wymiarach 1800x600x22mm  na podkonstrukcji systemowej

Optima to sufit mineralny zapewniający osiągnięcie maksymalnego możliwego pochłaniania dźwięku alfa w = 1. Dzięki temu jest idealny do pomieszczeń wielkoprzestrzennych. Oferowany w różnych wymiarach i z różnymi krawędziami włączając unikalną krawędź typu Vector.

Właściwości akustyczne Pochłanianie dźwięku (_ w = 1.00)

Zawartość materiałów z odzysku 82%

Odbicie światła _ 85%

Przewodność cieplna _ = 0,037 W/mK

Odporność na wilgoć 95% RH

Reakcja na ogień EEA A2-s1,d0

Własności Lico płyty odporne na zadrapania

Wykładzina podłogowa Modulyss, 39 Opposite

Płytki dywanowe 50x50 spełniające wymogi stawiane wykładzinom podłogowym w zakresie trudnopalności, klasa odporności ogniowej: Bfl-s1.

Wymagany  certyfikat zgodności z europejską normą EN13501-1.

Kolory jak w projekcie