Załącznik A do SIWZ

ZP.2712.              2014

SZCZEGÓŁOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DO

POWIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI EMULSJĄ ASFALTOWĄ I GRYSAMI

SPIS TREŚCI

- WSTĘP....................................................................................................................2

- MATERIAŁY……................................................................................................. 2

- SPRZĘT…….……………..................................................................................... 3

- TRANSPORT……………......................................................................................3

- WYKONANIE ROBÓT…………………………………………………………..3

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT…………………………………………………3

- OBMIAR ROBÓT…………………..…………………………………………… 4

- ODBIÓR ROBÓT………………................................................................... ……4

- PODSTAWA PŁATNOŚCI………........................................................................4

- PRZEPISY ZWIĄZANE…………….....................................................................4

1 . WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych utrwaleniem powierzchniowym przy użyciu grysów bazaltowych i emulsji w ramach robót zleconych przez Gminę Michałowice.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegółowa Specyfikacja Technicznej (SST) stosowana jako dokument przetargowy                                          i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych w Gminie Michałowice.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                          z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów

i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi i wypełnienie ubytków przed wykonaniem utrwalenia powierzchniowego emulsja bitumiczna i grysami kamiennymi.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na

bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu

ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się

powstałych uszkodzeń.

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie

nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż

grubość warstwy ścieralnej (innej).

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż

grubość warstwy ścieralnej.

2. RODZAJE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA CZĄSTKOWYCH REOMNTÓW

NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH.

Technologie usuwania uszkodzeń_ nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być

dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia

krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:

- techniką  sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak

przy powierzchniowym utrwaleniu),

- przy użyciu zestawu specjalistycznych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem  mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju.

2.1. Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych i powierzchniowego utrwalenia należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13043:2004

2.2. Lepiszcze

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje

asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70

odpowiadające wymaganiom.

Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP.

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatą techniczną, wydaną przez

uprawnioną jednostkę.

3. SPRZĘT

3.1. Specjalistyczny sprzęt do naprawy wielkopowierzchniowych uszkodzeń i utrwalenia powierzchniowego

Do naprawy wielkopowierzchniowych uszkodzeń bądź całościowego powierzchniowego utrwalenia jezdni użyć specjalnych zestawów maszyn bądź specjalistycznych remonterów do usuwania zanieczyszczeń i umożliwiający użycie grysów o uziarnieniu od 2 do 8 mm.

3.2.Skrapiarki

W zależności od potrzeb należy zapewni_ użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wielkopowierzchniowego zamknięcia emulsją asfaltową i grysami należy używać zestawów maszyn lub remonterów. Do robót remontowych można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości.

3.3.Ilość  sprzętu

Do wykonania robót remontowych należy mieć w zapasie drugi zestaw remontowy

przez cały okres realizacji zamówienia.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo powinno by_ transportowane dowolnymi środkami transportu w warunkach

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami oraz

nadmiernym zawilgoceniem i pyleniem.

4.2. Transport lepiszcza

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana w sposób zapobiegający jej rozlewaniu się.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny z prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz                                   za jakość stosowanych materiałów wykonywanych robót ,za ich zgodność z dokumentacją                                       i wymogami SST i z projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz

poleceniami Nadzoru ze strony Zamawiającego.

Zaopatrzenie ekipy remontowej w emulsję i grysy powinno wystarczać na minimum jeden dzień pracy

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi

nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

-  usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

-  usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

-  dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru,

piasku i pyłu.

5.3 Uzupełnianie ubytków ziarn , kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej

techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem w zależności od ilości miejsc z ubytkami i wielkości ubytków należy stosować odpowiedni sprzęt do ich naprawy.

Przy większych powierzchniach uszkodzonych lub całościowym zamknięciu powierzchniowym należy stosować:

-  maszynę, zestaw maszyn, urządzenie (remonter) wykonujący przy

jednym przejściu maszyny, sprysk lepiszczem, posypanie granulowanym

grysem i wciśnięcie go w lepiszcze Az do ustalonej ilości warstw.

-   przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych należy oczyścić naprawiane miejsca sprężonym oraz można stosować sprysk małą skrapiarką z lancą natryskującą pod ciśnieniem emulsję asfaltową, a następnie posypanie odpowiednim grysem w zależności od układanej warstwy (uziarnienie grysu od 2  do 8 mm).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca powinien określić, sposób wykonywania robót, możliwości techniczne kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie ich zgodnie z SST oraz zasadami bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót drogowych.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne na materiały przeznaczone do wykonania robót.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1.  Badania przy remoncie grysami i emulsją obejmują kontrolę  nierówności, które na odcinku                        1,5 metra nie mogą być większe niż 0,5 cm.

7. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiaru robót jest metr kwadratowy;

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Zasady odbioru robót

a/odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

b/odbiorowi częściowemu

c/odbiorowi ostatecznemu

d/odbiorowi przed upływem gwarancji.

8.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy ewentualnie

uzupełniające lub zamienione).

2. Zestawienia ilości wykonanych robót;

3. Wyniki pomiarów kontrolnych;

4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów;

5. W przypadku braku ostatecznego odbioru (z powodu niezgodności z SST bądź umową),               komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót;

6. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i umową  jeśli wszystkie badania i pomiary                                 z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Zgodnie z umową.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wbudowania metra kwadratowego (ustalona w kosztorysie ofertowym) pomnożona przez ilość wyrażona w metrach kwadratowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy obowiązujące

1. PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych służących do powierzchniowego

utrwalenia na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

3. PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych