SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

NAPRAWA CZĄSTKOWA NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z: naprawami cząstkowymi nawierzchni dróg

gminnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, wypełnienie ubytków.

1.4. Zakres robót ustala wykonawca w porozumieniu ze zleceniodawcą. Wykonawca przedstawia zleceniodawcy zakres robót w postaci stabelaryzowanego dokumentu z podziałem na poszczególne ulice                            i miejscowości, który zleceniodawca składa w Urzędzie Gminy Michałowice.

Technologia wykonywania robót masa mineralno-asfaltowa na gorąco

z wycięciem krawędzi obejmuje:

-  nacięcie uszkodzonych miejsc piła mechaniczna wokół ubytku z nadaniem

regularnych kształtów;

-  odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia;

-  wybranie gruzu i oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu;

-  posmarowanie krawędzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsja asfaltową;

-  rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach                  w zależności od głębokości uszkodzeń (do 6 cm – jedna warstwa, ponad 6 cm głębokości dwie warstwy)

-  mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki przy użyciu

walca lub płyty wibracyjnej;

-  posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsja asfaltowa i posypanie

kruszywem;

-  uprzątniecie miejsca robót i wywóz gruzu we własne miejsce składowania

Wykonawcy (zgodnie z ustawa o odpadach).

Roboty Budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Naprawy cząstkowe nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych

na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających

bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące

proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

Pojecie „naprawy cząstkowe nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie

nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie

większą niż grubość warstwy ścieralnej.

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż

grubość warstwy ścieralnej.

1.4.4. Deformacja

a)  przesuniecie pionowe spękanej nawierzchni spowodowane siłami ścinającymi.

b)  lokalne obniżenie nawierzchni na skutek osiadania podłoża nawierzchni;

1.4.5. Ubytki materiału – starcie części warstwy ścieralne;

1.4.6. Pojedyncze spękania – pęknięcia  nawierzchni na głębokość warstwy ścieralnej;

1.4.7. Spękania siatkowe – liczne spękania  warstwy ścieralnej na niewielkiej  powierzchni.

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymania nawierzchni bitumicznych

Tablica 1. Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych w zależności od     objawów uszkodzeń:

| Rodzaj uszkodzenia | JM. | Sposób naprawy |
| --- | --- | --- |
| Ubytek |  | Uzupełnienie warstwy ścieralnej zgodnie z istniejącą konstrukcją nawierzchni |
| Wybój | m² | Obcięcie krawędzi nawierzchni, oczyszczenie miejsca naprawy poprzez usunięcie zbędnego rumoszu, posmarowanie krawędzi bitumem, uzupełnienie brakującej części podbudowy, rozścielenie mieszanki bitumicznej, zagęszczenie, uszczelnienie krawędzi cięć przez zalanie spoin płynnym asfaltem |
| Deformacja | m² | Obcięcie krawędzi nawierzchni, oczyszczenie miejsca naprawy poprzez usunięcie zbędnego rumoszu (zagęszczenie gruntu pod podbudową), posmarowanie krawędzi bitumem, uzupełnienie brakującej części podbudowy (odtworzenie jej), rozścielenie mieszanki bitumicznej, zagęszczenie, uszczelnienie krawędzi cięć przez zalanie spoin płynnym asfaltem |
| Ubytki materiału | m² | Wycięcie uszkodzonej warstwy ścieralnej i dalsza naprawa jak ubytek |
| Pojedyncze spękania | mb | Oczyszczenie spękania, uzupełnienie warstwy (warstw) bitumu, uszczelnienie przez zalanie spękania płynnym bitumem |
| Spękania siatkowe | m² | Wycięcie spękania, dalsza naprawa jak wyboju bądź ubytku. |

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania musza odpowiadać Polskim Normom, lub wymogom, które określa art. 10 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, tj. z późniejszymi zmianami).

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia - wg tablicy 1.

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia

krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:

-  mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco

z WMB

-  mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco

z recyklera z dodatkiem asfaltu jako plastyfikatora.

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco

2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3.2. Układanie mieszanek w sposób ciągły na dużych powierzchniach.

Jako warstwę:

a) wyrównawczą zastosować mieszankę AC22/W;

b) warstwę ścieralną zastosować mieszankę AC 16/S.

2.4. Kruszywo

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].

2.5. Lepiszcze

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje

asfaltowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom przy remoncie cząstkowym.

3. SPRZĘT

3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania            ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

-  przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi lub podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów),

-  młoty pneumatyczne z odpowiednimi końcówkami roboczymi

- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3.,

- szczotki mechaniczne z wirującymi dyskami z drutów stalowych.

- walce wibracyjne lub wibratory płytowe.

- frezarki

3.2. Skrapiarki

Do większości robót remontowych można stosować skrapiarki

małe z ręcznie prowadzona lanca spryskująca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca.

3.4. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco.

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek i listew profilowych.

3.4. Sprzęt - urządzenie do powtórnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni

bitumicznych (recykler). Gruz bitumiczny mieszany jest w obrotowym bębnie i podgrzewany palnikiem olejowym. Załadunek i rozładunek odbywa się ręcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco

Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralnoasfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie (termosach).

4.2. Transport innych materiałów

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić ( w ramach objazdu) sposób naprawy, korzystając np. z tablicy 1.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi

nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi, ewentualne frezowanie) krawędzi  uszkodzenia na głębokość umożliwiająca wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta,;

- usuniecie luźnych okruchów nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, wiru, piasku i pyłu.

5.2. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy

-     spryskać dno i boki naprawianego miejsca emulsją asfaltowa w ilości 0,5 l/m2.

-    mieszankę mineralno-asfaltowa należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnia sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 50 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożona mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarka płytowa. Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe związanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na

materiały oraz wymagane wyniki badan materiałów przeznaczonych do wykonania robót

i przedstawić je Inspektorowi Nadzoru do akceptacji w postaci dokumentu sporządzonego po objeździe i złożonego w Urzędzie Gminy Michałowice (punkt 1.4).

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń będą kontrolowane:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi      będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

-  skład wbudowywanych mieszanek:

-  betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”,

-  mieszanki mineralno – asfaltowej z recyklera

-  ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,

-  równość naprawianych fragmentów - każdy fragment, różnice miedzy naprawioną powierzchnia a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu ponad 50 km/h i od 6 mm dla dróg

o prędkości poniżej 50 km/h,

-  pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być

zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniająca wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Obmiar robót należy wykonać w stabelaryzowanym dokumencie obmiaru łat                           z podaniem:

- lokalizacji,

- ilości (tabela nr 1),

- średniej grubości,

- zużycia masy.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robót naprawionej nawierzchni Tabela numer 1.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane z wymaganiami po akceptacji

Inspektora Nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Kontrola jakości robót.

a) Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, oraz ich zgodność z SST i

poleceniami zamawiającego odpowiedzialny jest wykonawca robót.

b) Badania jakości robót obejmują :

- ocenę wizualną

- pomiar równości

- badania utrzymania się ziaren kruszywa w nawierzchni.

Ocena wizualna - przy ocenie wizualnej ocenia się czy miejsca naprawiane nie są przebitumowane co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła pojazdów śladów na powierzchni; nie są niedobitumowane co powoduje ruch ziaren kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdów; bitum przy remoncie nie został przegrzany co charakteryzuje się łatwością wyjęcia ręcznie poszczególnych ziaren grysowych z miejsca naprawianego.

Pomiar równości - prześwit nie powinien przekraczać na głównych ulicach 6 mm i remontowane

powierzchnie nie mają zniekształceń w profilu podłużnym i poprzecznym.

Badania utrzymania się ziaren grysowych - można sprawdzić ręcznie lub przez zamiatanie miejsc remontowanych za pomocą szczotki. Ziarna powinny tkwić nieruchomo i być dobrze związane z podłożem. W przypadku istotnych wątpliwości co do jakości użytych materiałów i pomiarów

8.3.  W przypadku rozbieżności oceny jakości wykonanych robót między wykonawcą a zleceniodawcą:

Wykonawca zobowiązany jest na polecenie inspektora nadzoru do wykonywania pełnego zakresu badań na budowie. Oceny jakościowej robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego na podstawie badań laboratoryjnych w obecności wykonawcy.                            W przypadku zastrzeżeń co do wyników badań w laboratorium wykonawcy powtórne badania należy zlecić laboratorium niezależnemu. Badania kontrolne przeprowadza zamawiający w obecności wykonawcy w trakcie wykonywania robót jak i przy odbiorze.

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, sfrezowanie,

oczyszczenie dna i krawędzi, usuniecie wody),

- spryskanie dna i boków emulsja asfaltowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności: zgodnie z umową po odbiorze robót

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontu cząstkowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie z niniejszymi SST,

- ewentualne pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

10. Organizacja robót - należy do wykonawcy z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa i norm. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia oraz oznakowania prowadzonych robót.