Zał. 2.10 do siwz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.03.01.

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE  NAWIERZCHNI EMULSJĄ KATIONOWĄ SZYBKOROZPADOWĄ I GRYSAMI BAZALTOWYMI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem Remontu cząstkowego dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Michałowice .

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.2.

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem  utrzymaniowym polegającym na kolejnym  nałożeniu:

- warstwy lepisza,

- warstwy kruszywa,

- drugiej warstwy lepisza,

-      warstwy drobniejszego kruszywa

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia

Materiałem stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest  kationowa emulsja szybkorozpadowe K1 -70MP wg Zeszytu 47/94 IBDiM EmA-99 do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni.

2.1.1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej

Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej

|  | Właściwość | Rodzaj emulsji |
| --- | --- | --- |
| L.p |  | Szybkorozpadowa | średniorozpadowa |
| 1. | Barwa | brązowa do ciemnobrązowej |
| 2. | Jednorodność | < 0,20 Całkowita |
| 3. | Zawartość asfaltu, % | 69-71 | 59-61 |
| 4. | Pozostałość na sicie śr. 0,63 mm, % nie więcej niż | 0,10 | 0,10 |
| 5. | Lepkość wg Englera | 3-15 | > 3 |
| 6. | Kwasowość, Ph | 4-6 | 3-6 |
| 7. | Czas rozpadu, | do 5 min | 5 min - 5 godz. |
| 8. | Przyczepność do kruszywa asfaltu wydzielonego z emulsji, %, | 85 | 85 |
| 9. | Trwałość, po 4 tygodniach | < 0,4 | < 0,4 |
| 10. | Odporność na wstrząsy, h, nie więcej niż | 2 | 2 |
| 11. | Rozcieńczalność wodą; dodatek wody nie powodujący rozpadu, % objętości | 100 | 100 |

2.1.2.  Składowanie emulsji

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych, zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.

Czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty produkcji. Temperatura przechowywania nie powinna być niższa niż 3oC

2. 2. Kruszywa

2.2.1. Grysy

Nawierzchnię należy utrwalić grysami bazaltowymi 5-8mm i 2-5mm. płukanymi . Kruszywo bazaltowe użyte do powierzchniowego utrwalenia powinno odpowiadać normie PN-B-11112:1996 dla grysu klasy I gatunek 1.

2.2.2. Wymagania dla grysów:

Wymagania dla grysów podano tabelach  numer 2 i  3

Tabela 2. Grys bazaltowy 2 - 5 mm płukany

| L. p | Właściwości kruszywa | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość ziaren < 0,075 mm , [%] | Nie więcej niż 2,0 |
| 2. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, [%] | Nie więcej niż 0,1 |
| 3. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, [%] | Barwa wzorcowa |
| 4. | Zawartość podziarna, [%] | Nie więcej niż 15,0 |
| 5. | Zawartość nadziarna, [%] | Nie więcej niż 8,0 |
| 6. | Zawartość frakcji podstawowej, [%] | Nie mniej niż 80,0 |
| 7. | Zawartość ziaren nieforemnych, [%] | Nie więcej niż 25 |

Tabela 3. Grys bazaltowy 5- 8mm płukany

| L. p | Właściwości kruszywa | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zawartość ziaren < 0,075 mm , [%] | nie więcej niż 1,5 |
| 2. | Zawartość zanieczyszczeń obcych, [%] | Nie więcej niż 0,1 |
| 3. | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, [%] | Barwa wzorcowa |
| 4. | Zawartość podziarna, [%] | Nie więcej niż 10,0 |
| 5. | Zawartość nadziarna, [%] | Nie więcej niż 8,0 |
| 6. | Zawartość frakcji podstawowej, [%] | Nie mniej niż 85,0 |
| 7. | Zawartość ziaren nieforemnych, [%] | Nie więcej niż 25 |

3. SPRZĘT

3. 1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00"Wymagania ogólne" pkt  3.

3.2. Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- skrapiarek,

- walców lekkich, średnich i ciężkich ,

- zagęszczarki

- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

- samochodów ciężarowych

3.3. Wymagania dla sprzętu

3.3.1. Sprzęt do oczyszczenia

Do oczyszczenia podbudowy należy używać szczotki mechanicznej. Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania.

Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające.

3.3.2. Sprzęt do skropienia

Do skropienia podbudowy należy użyć skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów:

- temperatury rozkładanego lepiszcza,

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotów pompy dozującej lepiszcze,

- prędkości poruszania się skrapiarki,

- wysokości i długości  kolektora do rozkładania lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

Przed przystąpieniem do skrapiania należy sprawdzić, czy skrapiarka znajduje się w należytym stanie technicznym, to jest:

- dobry stan czystości (w szczególności dysze rozprowadzające lepiszcze),

- sprawne mechanizmy regulacyjne i pomiarowe (wskaźnik małych prędkości, obrotomierze,                 manometry, termometry, zawory itp.,).

Należy również sprawdzić, przed spryskaniem lub w czasie jego wykonywania, ilości rozkładanego lepiszcza.

Sprawdzenie dozowania lepiszcza należy przeprowadzić zgodnie z opracowaniem GDDP "Powierzchniowe utrwalanie. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa" (pismo GDDP-6.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03).

Skrapiarkę uznaję się za przydatną, jeżeli ocenione przez Inżyniera ilości rozkładanego lepiszcza w kierunku poprzecznym i podłużnym różnią się nie więcej niż +10% od założonej ilości.

3.3.3.  Sprzęt do rozsypywania kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poniższych typów rozsypywarek kruszywa:

- doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem,

- pchaną przez samochód z kruszywem

- samojezdną

- doczepną do skrapiarki

Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie rozsypywarek samojezdnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt. 4.

4.2. Transport lepiszcza

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek lepiszczy.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane       w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9.

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5.

4. 3. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi  środkami transportu , w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami ( asortymentami) i nadmiernym zwilgoceniem.

# 5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady  wymagania robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.5.

## 5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem każdej warstwy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku i pyłu. Należy to wykonać przy użyciu szczotek mechanicznych lub kompresora.

W niektórych przypadkach należy powierzchnię zmyć wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia przyklejonych zanieczyszczeń. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.

## 5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek,  a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tabeli nr 4.

Tabeli 4 . Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

| Lp. | Rodzaj lepiszcza | Temperatury (oC) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Emulsja asfaltowa kationowa Asfalt drogowy D 200 Asfalt drogowy D 300 | od 20 do 40 *) od 140 do 150 od 130 do 140 |

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą                       lepkość.

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji.

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

Zużycie    lepiszcza   w   zależności    od     rodzaju    warstw    zawarte    jest    w    SST        D-05.03.05”Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 5.3 i 5.4.

5.4. Warunki przystąpienia do robót

Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10 ºC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż 15º C przy stosowaniu innych lepiszczy.

Temperatura utrwalonej nawierzchni powinna być nie niższa niż + 5 ºC przy emulsji asfaltowej + 10 ºC przy innych lepiszczach bezwodnych.

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.

## 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

## 6.3. Badania w czasie robót

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tabeli 5.

Tabela 5. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót

| Lp. | Rodzaj lepiszcza | Kontrolowane właściwości | Badanie według normy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Emulsja asfaltowa kationowa Asfalt drogowy | lepkość penetracja | EmA-99 PN-C-04134 [1] |

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej     w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia

- szerokość nawierzchni

Po zakończeniu robót tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością±1 cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowej więcej niż o ± 5 cm.

- równość nawierzchni

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.

Jed0nostką obmiarową jest 1 m2.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest :

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej nawierzchni,

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2.	Cena jednostkowa 1 m2 obejmuje:

- oczyszczenie z polewaniem wodą przy czyszczeniu mechanicznym,

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie skrapiarki oraz ewentualne jego podgrzanie,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- sprawdzenie ilości i równomierności wydatku lepiszcza.

- rozłożenie grysu  bazaltowego

- zawałowanie

  - Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

### 9. 3.1. Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami ulic :

ul. Wesołej w Michałowicach 1 098 m2

ul .Sosnowa w Komorowie  412 m2

ul. Gościnna 1 880 m2

ul. Ceglana 2 160 m2

Łączna powierzchnia utrwalenia wynosi:  5550 m2.

9.3.2. Wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym i klińcem zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm  ulic:

ul. Wesołej w Michałowicach 5 490 m3

ul .Sosnowa w Komorowie  4 120 m3

ul. Gościnna 9 400 m3

ul. Ceglana 21 600 m3

Łączna powierzchnia wyrównania wynosi  40 610 m3.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	PN-74/C-96173	Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione. AUN do nawierzchni drogowych.

2.	PN-77/C-04014	Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera.

3.	Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1994

4.	"Powierzchniowe utrwalanie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa" - pismo GDDP-6.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03