Zał. 5 A do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEGO

UTRWALENIA.

l. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem podwójnego

powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem dróg gminnych                              w Gminie Michałowice.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni                     na drogach obciążonych ruchem od lekkiego do ciężkiego.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym

polegającym na kolejnym rozłożeniu:

- warstwy lepiszcza;

- warstwy kruszywa;

- drugiej warstwy lepiszcza;

- warstwy drobniejszego kruszywa.

2. MATERIAŁY

2.1 Kruszywa

2.2. l. Wymagania dotyczące kruszyw.

Do powierzchniowego utrwalenia należy stosować grysy spełniające wymagania

podane w tablicy l i 2. zgodnie z normą PN-B-11112. Do podwójnego powierzchniowego

utrwalenia należy stosować kruszywo łamane o frakcjach: od 4 mm do 6.3 mm; od 6.3 do 10 mm; od 10 min do 12,8 mm i od 12.8 mm do 16 mm.

Dopuszcza się stosowanie wąskich trakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane pod warunkiem, ze zostaną one zaakceptowane przez Inżyniera. Do wykonania

powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skal wapiennych.

Tablica l. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa i

kategorii ruchu.

• - dla grysów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego (grysów).

( ) - wartości podane w nawiasach dotyczą wyłącznie kruszywa granitowego.

Tablica 2. Wymacania dla grvsów w zależności od ratunku kruszywa i kategorii ruchu.

Wyszczególnienie właściwości Kategoria ruchu

ciężki średni Lekkośredni 1 lekki

Gatunek kruszywa

l 2

Zwartość ziarn innie]szych niż 0.075 mm odstanych

na mokro, nil; wiece] niż. "'o (min):

0.5* 0.5* O,^*

Zawartość ziarn podstawowej. Nie mniej niż % (min): 85,0 85.0 85.0

Zawartość nadziarna, nie więcej niż % ( mm ) 8.0 iS.O 8.0*

Zawartość podziarn, nie więcej niż % ( mm ) 10.0 10.0 10.0

Zawartość zanieczyszczeń obcych,

nie więcej niż, % ( mm )

0.1 0.1 D.2

Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż % ( mm ) 15.0* 20.0- 25,0'"

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nic ciemniejsza niż. wzorcowa

Zawartość przekroczonych ziarn żwirowych, nie więcej niż % ( mm ) - 10.0** 15.0**

*- wymagania zostały zwiększone w stosunku do normy PN-B-11112

**-dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego.

2.2.2 Składowanie kruszyw

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej

wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenie. Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczonej przed

zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również ładowania i transportu. Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia asfalt drogowy D200 spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965.Dopuszcza się również stosowanie

asfaltów fluksowanych lub pohmeroasfaltów. Inne lepiszcza mogą być stosowane                pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawniona jednostkę           i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od jednego dostawcy

2.2.3 Składowanie lepiszczy

Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek.

3. SPRZĘT

3.1 Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia.

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-  szczotek mechanicznych - do czyszczenia nawierzchni i usuwania niezwiązanych    ziarn po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia;

-  skraplarka lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na powierzchni;

-  rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni;

-  walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa.

3.2 Wymagania dla sprzętu.

3.2.1. Szczotki mechaniczne

Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych. w skład których wchodzi szczotka

wykonana z twardych elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania

zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa.

Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być

wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

3.2.2. Skrapiarka lepiszcza

Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skraplarki. która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skraplarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo - kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak ;

- temperatura rozkładanego lepiszcza.

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze.

- obrotów pompy dozującej lepiszcze.

- prędkości poruszania się skraplarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanie                        w zakresie zwykle od 3 do 6 km/h).

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza.

Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skraplarka powinna posiadać zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skraplarki powinien być wyposażony             w dysze szczelinowe oraz posiadać regulację wysokości swego położenia nad powierzchnia jezdni, dla zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem   z dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza się stosowania skraplarek. których kolektor jest wyposażony w dysze stożkowe.

Zależność pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak; Ciśnienie, obroty pompy, prędkość jazdy skraplarki i temperatura lepiszcza. Powinny być one zawarte w aktualnych wynikach cechowania skraplarki. Skraplarkę można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego utrwalenia. jeżeli odchylenia rozkładanego lepiszcza od ilościzałożonych mieszczą się w przedziale ±l0°/o w kierunku podłużnym i poprzecznym.

3.2.3. Rozsypywarka kruszywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia wykonawca zapewni jeden z poniższych typów rozsypywarek kruszywa:

- doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem;

- pchaną przez samochód z kruszywem;

- samojezdna;

- doczepną do skraplarki.

Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie rozsypywarek samojezdnych. Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną dowykonania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej niż. o l l/m".

3.2.4. Walce drogowe.

Do przywałowania kruszywa wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych

w opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 Mpa i obciążeniem 15 kN na

koło oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie

będą one powodowały miażdżenia ziarn kruszywa.

4. WYKONANIE ROBÓT

4. l. Założenia ogólne.

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym. Który pozwala na uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności           i równości. Nawierzchnia, na której

ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie . powinna być wyremontowana, posiadać

właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnie charakteryzująca się dużą

jednorodnością pod względem twardości i tekstury.

4.2.Warunki przystąpienia do robót.

Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jestnie niższa niż.+15 °C.

Temperatura utrwalenia nawierzchni powinna być nie mniejsza niż + 10 °C przy innych

lepiszczach bezwodnych. Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów

atmosferycznych.

4.3. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni

Przed przystawieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie

oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego. W szczególnych przypadkach (bardzo

duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą

(z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia nawierzchni - ważne przy stosowaniu

lepiszczy na gorąco).

4.4. Oznakowanie robót.

Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót. Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy dużym natężeniu ruchu, w razie potrzeby. Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świateł               lub za pomocą pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu

sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona od 30 do 40 km/h. W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych, w okresie 3 do 4 dób od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 40 km/h.

4.5 Rozkładanie lepiszcza.

Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonywane na połowie jezdni, to złącze środkowe przy drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm. przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości jezdni w tym

samym dniu.

Przy rozpoczynaniu skraplania nawierzchni należy pamiętać, że właściwą jednorodność i ilość lepiszcza uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wypływu. Zaleca się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze wypływało na arkusze papieru rozłożone na nawierzchni.

4.6 Rozkładanie kruszywa.

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą na świeżo rozłożonej

warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypiarki kruszywa. Odległość pomiędzy skraplarką

rozkładającą lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszyw a nie powinna być większa niż 40 m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza powinien być możliwie jak najkrótszy (kilka sekund).

4.7 Wałowanie.

Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa i nie później niż po 5 minutach należy

przystąpić do jego wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej

przydatne są watce ogumione (watce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyż mogą

powodować miażdżenie kruszywa). Dla uzyskania właściwego przywałowania można

przyjąć co najmniej 5 -- krotne przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy

stosunkowo dużej prędkości od 8 do l O km/h. Przy wykonywaniu podwójnego

powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje się tylko wstępnie (jedno

przejście walca).

4.8 Oddanie nawierzchni do ruchu.

Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy

ograniczyć do 30 do 40 km/h. Długość okresu, w którym nawierzchnia powinna być

chroniona zależy od istniejących warunków. Może to być kilka godzin - jeżeli pogoda                 jest

sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej.

Na ogół dobre związanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin.

Świeżo wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu

niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte               z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Badania dotyczące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i

kruszywa i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji.

5.2 Badania dotyczące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

5.2.3 Szerokość nawierzchni.

Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji. Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością ± l cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż o ± 5 cm.

5.2.4. Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia.

Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem

zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami

kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę.

Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5 %.

6. OBMIAR ROBÓT

6. l Jednostka obmiarowi

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego

powierzchniowego utrwalenia.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

7.1. Normy

• PN - B - 11112 kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

• PN - C - 04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościomierzem

Englera.

• BN - 70/8931 - 08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do kruszyw.